ЛУТ

http://www.labkit.ru/html/tutorial?id=385

## Изготовление печатных плат на кухне - ЛУТ - Лазерно-Утюжная Технология

В интернете очень много описаний технологии ЛУТ. И эта статья не является чем-то выдающимся. Статья была написана в 2006 году (10 сентября) и на тот момент была досаточно уникальной. Этим способом я до сих пор пользуюсь и считаю лучшим изобретением в радиолюбительской технологии.

Что я хочу сказать? Конструирование устройств всегда связано с изготовлением печатных плат. Сейчас я не могу себе позволить долго тратить время на подготовительные моменты и особенно на изготовление печатных плат. Печатные платы это расходный материал, как семечки, который должен быстро делаться и использоваться. Можно иметь паяльную станцию, осциллограф, кучу других дорогих принадлежностей, но это принципиально не облегчит ваше творчество, т.к. без печатной платы делать нечего. Здесь вы научитесь их быстро делать.

Изготовление печатной платы (далее ПП) состоит из этапов: 
- создание рисунка ПП; 
- подготовка заготовки; 
- перенос рисунка на заготовку; 
- травление заготовки; 
- очистка заготовки; 
- сверловка; 
- лужение ПП.


Создание рисунка печатной платы (или как развести печатную плату)

Предполагаю, что существует множество способов нарисовать рисунок ПП в соответствии со схемой устройства. В детстве я это делал с карандашом и стёркой в руках, а сейчас по-взрослому пользуюсь программой Sprint Layout (4.0 или 5.0), которой для моей практики с головой хватает. Эта программа переведена на русский язык, без библиотеки элементов и справки (на англ. яз.) занимает в архиве 413 кб. Этого джентльменского набора хватит чтобы сделать достойного качества рисунок ПП. Единственная шероховатость, это при первом обращении к библиотеке макросов (библиотеке элементов) Sprint Layout просит еще раз повторить команду; далее таких просьб не возникает.

Чтобы понять как делается рисунок в Sprint Layout – скачайте мой пример – файл рисунок печатной платы усилителя на TDA7294 в формате *.lay и откройте его из Sprint Layout.

Мы видим дорожки, соединяющие контуры элементов, перемычку под микросхемой предварительного усилителя, контактные пяточки́ (кружки́), поясняющие знаки и надписи.

Основные задачи при рисовании: компактность монтажа, минимизация количества перемычек, параллельность и перпендикулярность дорожек относительно друг друга. Необходимо учитывать габариты элементов, взаимное расположение выводов элемента, габариты выводов (диаметр выводов), а также учитывать сильноточные проводники (т.е. более широкие дорожки). Хороший рисунок ПП – это как игра в тетрис, где каждый элемент на своем месте; рисунок ПП можно делать несколько дней, можно сделать несколько вариантов и, наконец, родить то самое и неповторимое. Роды в Sprint Layout проходят проще, в отличии от стёрки и карандаша.

Как рисовать в Sprint Layout объяснять не буду. В программе понажимайте все кнопки и все станет ясно. Нарисуйте свои элементы и занесите их в библиотеку. Заносите фрагменты своих плат в библиотеку. Я вам завидую, у вас столько новых открытий.


Подготовка заготовки

Итак, рисунок ПП у нас готов, соответственно мы можем сказать какой размер у ПП. Распечатываем рисунок, вырезаем, накладываем на текстолит и по линейке обчерчиваем, не загоняясь по поводу размеров рисунка. Отрезаем по линиям заготовку фольгированного текстолита. Под подготовкой понимается сглаживание кромок по периметру напильником и очистка поверхности фольги.

Раньше я зачищал мелкой наждачкой. Сейчас я использую проволочную тёрочку для чистки посуды и моющий фери (или в крайнем случае мыло). Эта терочка представляет из себя проволочную стружку, не колется и не царапает руки (и плату). Отличное изобретение с лотков где всё по 5 рублей. В продаже эта терочка встречается под названием "Чистюля". Попробуете и не пожалеете. Быстро, чисто и легко. Отчистили и сполоснули. Руками не трогаем. Держим за торцы. Остатки воды промакиваем туалетной бумагой.


Перенос рисунка на заготовку (или утюжная технология).

Суть заключается в переносе рисунка, напечатанного на лазерном принтере, с бумаги на заготовку. Вырезанный рисунок накладываем на заготовку изображением к фольге, равномерно проглаживаем с лёгким усилием на утюг, отслаиваем бумагу, рихтуем, травим. Для тех у кого нет принтера, в этом разделе приведу технологию с использованием маркера.

Рисунок ПП я рисую в проекции "вид со стороны элементов" (т.е. как вижу элементы, так и рисую), в этой же проекции и печатаю; при переносе на заготовку получится зеркало рисунка, что собственно нам и нужно.

Рисунок печатаю из Sprint Layout. Там же в Sprint Layout в настройках принтера (у меня лазерный Canon LBP-810) устанавливаю минимальную яркость печати (т.е. по идее должен очень темный рисунок получиться) и в дополнительных настройках устанавливаю высокую плотность тонера. Это необходимо сделать, т.к. нам нужен рисунок, который на просвет на бумаге будет иметь плотное изображение. Иначе мы получим с виду хороший рисунок, но на просвет дорожки будут белесыми. Это хорошо заметно на дорожках шириной более 1,5 мм, больших пяточка́х, контактных площадках и закрасках. Необходимо отметить, что дорожки толщиной 0,5–0,8 мм печатаются (и затем протравливаются) исключительно хорошо. Также специально проверял вскрытый оригинальный новый картридж от HP1100 (он подходит и для Canon LBP-810) – результат так себе; а вот заправленный картридж показал хорошее качество жирной печати. Сами понимаете, здесь надо пробовать и смотреть поведение тонера.

Бумага – вещь тонкая. Я использую плотную т.н. мелованную бумагу. Специально её не покупал; надыбал в качестве рекламной продукции одного мобильного оператора полосато-желто-чёрного цвета. Формат А4, с одной стороны чёрно-желтая полиграфия, с другой – белый лист. Вот на белом и печатаю. Бумагу лишний раз жирными пальцами не трогаем. Почему именно мелованная бумага, об этом я скажу чуть позже.

В какой то момент рекламная продукция у меня закончилась. Бумагу можно приобрести: г. Саратов, ул. Волжская, 28, оф. 501, ООО "Берег СВ" (здание типографии издательства "Слово", напротив парка Липки) Now! Print Matt 250 листов формата А3+ (320*450) 135г/м Цена божеская - 250 руб за пачку. До конца жизни хватит ))

Печатаем рисунок в 2 экземплярах (мало ли что). Вырезали. Накладываем на заготовку рисунком к фольге. Обычный утюг без пара разогреваем. У моего утюга есть условные три метки: слабо, средне, сильно. Ставлю между средне и сильно. Часть рисунка придерживаем руками, чтобы он не съезжал с заготовки. Плавно приглаживаем, не допуская смещений рисунка. Не переусердствуйте, можно так надавить на утюг, что тонер размажется и некоторые дорожки сольются. Это может произойти и от перегретого утюга. Плохо обработанные кромки заготовки также не дадут хорошо пригладить тонер к заготовке.

Итак, рисунок пригладили; заготовка остывает. Остыла. Кладем на 5-10 мин в посуду с теплой (чуть горячей) водой. Добавляем столовую ложку  уксусной кислоты. Уксус вступает в реакцию с мелованным покрытием бумаги. Бумага размягчается и начинает пузыриться. Спустя 5-10 минут бумага отстаёт от тонера за счет рамягчения тонкого слоя мела между тонером и бумагой (может быть это и не мел, а какое-то другое покрытие).  Если бумага в каких-то местах не отстает, аккуратно пытаемся отслоить руками путем скатывания бумаги пальцами в катышки под струей воды. Как правило, бумажка отпадает от заготовки. Полученное изображение обильно промываем струей воды.

На первых порах могут быть дефекты печати; вы можете попробовать еще раз со вторым экземпляром рисунка. Под дефектами понимается расплывание дорожек или недостаточное приглаживание утюгом. Лучше всего для приглаживания воспользоваться не утюгом, а ламинатором, но не у всех он есть. Отработайте технологию. Таким образом, результат зависит от бумаги, плотности рисунка  и шероховато-матовой поверхности заготовки. У меня получается, как правило, с первого раза без дефектов.


Если у вас нет лазерного принтера

Дорожки можно нарисовать. Раньше это делал лаком для ногтей и тонкой кисточкой. Теперь рисую маркером. Для этого существуют специальные маркеры. Я же использую маркер для подписывания компакт дисков, т.н. перманентный маркер (у меня синего цвета за 8 руб.). Этим же маркером я подкрашиваю широкие дорожки после утюга (так, на всякий случай, если дорожки на просвет были белесые).

Если вы используете маркер, то изготовление ПП делайте в следующей последовательности. По окончании разводки готовый рисунок ПП в Sprint Layout делаете в зеркале (т.е. вид со стороны печати). Любым доступным способом рисунок переносите на бумагу (хоть карандашом на листок в клеточку). Вырезаете заготовку. Не обрабатываете ее. Наклеивайте рисунок, используя клей-карандаш. Керните тонким шильцем через рисунок на заготовке места будущих отверстий. Отдираем бумажку, смываем водой остатки клея. Сверлим, учитывая диаметр отверстий под все элементы; по возможности попробуйте, входят ли вывода реальных элементов в отверстия. Зачищаем мелкой наждачкой. Моем с мылом, ополаскиваем, сушим. Сначала маркером рисуем пяточки́, затем рисуем дорожки (лучше использовать два маркера, один для пяточко́в, другой для дорожек). Соответственно, во время процесса жирными пальцами ничего не трогаем. Вот так всё по-простецки и делается. Толщина дорожек получается от 0,8 мм. Переходим к травлению.


Травление заготовки.

Используем хлорное железо (FeCl3). Есть варианты, когда травят смесью медного купороса и поваренной соли, но я не пробовал; более того, я не знаю как отреагирует тонер и маркер на эту смесь. Однако, из достоверных источников стало известно, что раствор на купоросе нейтрален для тонера и маркера и его готовят следующим образом: 1 литр кипяченой теплой воды + 200 гр. купороса + добавляется поваренная соль до отсутствия растворения; затем процеживают (от остатков кристаллов поваренной соли). При нагреве до ~ +50°C медь стравливается в течении 15-20 мин.

Банку хлорного железа я в магазине покупал за 40 руб. Этой банки хватает на большое количество заготовок (если раствор использовать повторно). Будете покупать, откройте банку и посмотрите чтобы хлорное железо было в виде порошка; такое хлорное железо, на мой взгляд, наиболее качественное. Был случай когда покупал хлорное железо в виде густой кашицы влаги и порошка, карамель какая-то; по качеству такое хлорное железо хуже, но оно вполне подходит для травления. Также встречается хлорное железо совершенно поганого качества. Оно выглядит как куски глины и нет явной кристаллической структуры. При расстворении такого плохого хлорного железа образуется пленка и раствор по окраске ржаво-желтый. Хороший раствор должен иметь коричнево-тёмно-зеленый цвет.

Делаем раствор. На банке с хлорным железом пишут "просто добавь воды"; так и делаем. В блюдце наливаем примерно четверть стакана воды и добавляем (потихоньку сыпем или выкладываем) чайную ложку с небольшой горкой хлорного железа. Внимание – происходит сильное тепловыделение и может произойти разбрызгивание. С "карамелью" такого не происходит. Разводим раствор. Пробуем пальцем температуру раствора, он не должен быть очень горячим.

Травление персульфатом аммония. Персульфат аммония - светлое кристаллическое вещество. Хорошо растворяется в воде. Рекомендуемая концентрация: 250г персульфата на 500мл воды (реально требуется гораздо меньшая концентрация). Травление идет приблизительно 10 мин, в зависимости от толщины слоя меди. Для обеспечения оптимальных условий протекания реакции раствор должен иметь температуру порядка 40ºC и постоянно перемешиваться. Плата травится очень ровно , без подтравов, раствор прозрачный как вода и весь процес хорошо контролируется визуально. В отличии от хлорного железа персульфат аммония не оставляет несмывающихся грязных пятен (на посуде и на тряпках).

Далее кладем заготовку в раствор. Наиболее удачным способом я считаю положить заготовку фольгой вниз на поверхность раствора, т.е. заготовка лежит и не тонет с поверхности раствора и травится. Потом она конечно утонет, видимо поменяется плотность раствора. Переворачиваем заготовку фольгой вверх, опускаем в раствор и периодически покачиваем блюдце, чтобы с поверхности заготовки смывалась растворенная медь.

Необходимо отметить, что остатки мела на тонере вступают в реакцию с раствором хлорного железа, образуются пузырьки, которые препятствуют травлению. Это происходит если вы не выдерживаете плату в расстворе уксуса. В таком случае, через пару минут после начала травления я вынимаю плату и промываю струей воды, затем продолжаю травление.

В зависимости от концентрации и температуры раствора стравливание занимает от 10 мин до 1 часа. Последнее время я приспособился быстро травить на водяной бане. Керамическую чашку с раствором ставлю в миску с водой и на плиту. Довожу воду до кипения и выключаю плиту. Важно положить заготовку сначала в теплый раствор, в противном случае от резкого перепада температур может произойти отслоение тонера. Но всё же наиболее лучшим вариантом является долгое травление, т.к. горячее травление требует постоянного контроля и передержка в растворе может привести к дефектам печати.


Очистка заготовки после травления от тонера.

Чем снять тонер с заготовки. Я перепробовал множество растворителей. Мне не очень нравятся расстворители для этого дела. Тонер расстворяется и пачкает плату. Нужно много и муторно отчищать. Остается механическое снятие тонера. Я использую всё ту же проволочную тёрку для чистки посуды. Отлично снимает тонер и зачищает без повреждений. Быстро легко и чисто.

Сухая ЛУТ.

Коллеги,

Столько копий сломали в борьбе за утверждение лучшей технологии ЛУТ для радиолюбительских целей, что можно уже забор вокруг Котограда построить. И все признают, что в радиолюбительских целях делается одна или две (менее десятка) плат.

Если плата не под SMD, и не многослойная или со спец. ТЗ, по конструктивным соображениям, можно сделать "Сухую ЛУТ". Без травления и резьбы.

Я так делаю уже лет тридцать.

1. Развести рисунок проводников ПП (хоть на миллиметровке, хоть с ПО)

2. Заготовить плату, в соответствии с размером чертежа, из НЕ фольгированного текстлита, гетинакса или картона)

3. Любым способом перенести точки отверстий на плату и просверлить. (раньше колол иглой через рисунок в бумагу - трафарет, а по трафарету кернил, теперь из ЛэйАута печатаю, заклеиваю рисунок прозрачным скотчем, для прочности, и керню прямо по нему)

4. Любым способом перенести рисунок на плату. Качество не важно, важно просто видеть, где идут дорожки. (копировальной бумагой или через принтер и подложку самоклейки + утюг). Если хочется - подрисовать проплешены в дорожках тонким маркером.

5. Вставляя в отверстия детали, загибать их выводы и распаивать, в соответствии с линией дорожки. Если длины не хватает - использовать лужонку нужной (по току) толщины.

Всё.

Если делается ВЧ устройство, берётся фольгированный текстолит, и сторона фольги обращается к деталям, а отверстия зенкуются, кроме тех, что на общий провод. Дорожки распаиваются с не фольгированной стороны. Вот уже "двухслойная" плата с экранировкой.

Теперь можно настраивать, переделывать и усовершенствовать собранную плату многократно. Без риска отслоения дорожек. Вынутые детали можно использовать повторно тк их выводы редко обрезаются под корень. Если схема (или фрагмент) переделывается радикально, можно часть деталей выпаять, убрав заодно и дорожки. Развести рисунок новых дорожек для требуемого фрагмента. Установить рисунок на раскорчёванную поляну, и раскернить повторно, а потом собрать на той де плате этот новый фрагмент с правильным прохождением дорожек.

Как правило, настоящие радиолюбители схемы придумывают сами, а не повторяют те, что в даташитах или у более опытных заработали. Потому требуются отладки и правка даже собранной платы, хоть на макете всё работало (некоторые макетов не делают – сразу травят по фольге). Так если устройство нужно одно – его можно отлизать до блеска, с правкой исходного чертежа. И если на собранное и отлаженное устройство есть спрос – тогда делать настоящую ПП, промышленным способом в требуемом количестве.

____________________________

Попробуйте нарисовать печатку в лэйауте сами, под те детали, которые у Вас есть, и с тем расположением, катушек, например, которое Вам надо. И сделайте так. В один деннь нарисуйте печатную плату с расставленными элементами, а номиналы элементов не подписывайте. Отложите работу на пару дней. Когда процесс рисования подзабудется. Расставьте номиналы элементов на рисунке печатки, в соответствии со схемой. Нваерняка, при втором проходе, вы найдёте ошибки, сделанные при рисовании дорожек. 
Когда плата будет готова - перенесит её на нефольгированный стеклотекстолит (рассверлите отверстия, а дорожки оставьте хоть от копирки хоть от ЛУТа) и соберите приёмник, прокладывая лужонку, в соответчствии с направление дорожек. Можно и выводы деталей загибать в нужную сторону. 
Такую плату можно собирать и разбирать многократно, меняя как детали, так и трассировку. Очень удобно для опытного экземпляра радиолюбительского устройства.

Макетки с металлизацией располагают к коротким замыканиям и паразинным связям. Выпаивать детали из макеток с металлизацией так же сложно, как и из полноценной печатной платы. Разработччик ПП ограничен шагом металлизированных отверстий макетки. Сверление промежуточных отверстий часто требует срезать фольгу с соседних.
Макетки без металлизации свободны только от половины вышеперечисленных недостатков.
Общий недостаток любой макетки, по сравнению с ПП на НЕ фольгированном текстолите - налличие лишних отверстий, осложняющих и замедляющих монтаж, приводящих к ошибкам при расстановек деталей. Эти лишние отверстия как чум, скрывающий полезный сигнал.

Плата уже пол года стоит на машине. Вот фото, сделанное в процессе сборки.

Перед установкой платы на автомобиль, сторона монтажа проливается расплавленным парафином. (кусочки парафина разогреваются жалом паяльника и расплав равномерно распределяется по плате). Часть парафина протекает на сторону установки деталей, что тоже полезно. Эта мера направлена на минимизацию паразитных утечек при работе в среде с повышенной влажностью и возможностью образования конденсата. В отличии от заливки лаком, применяемой в промышленных устройствах уличной эксплуатации, заливка парафином повышает ремонтопригодность изделия, обеспечивая необходимую влагозащиту.