КольцаДляИИП

(http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=30660&start=40)

(Разговор про автоколебательные полумосты)

Вопрос:

1) Схема из первого поста - это вроде электронный трансформатор типа Ташибры?
2) Есть кольцо желто-белого цвета (дроссель групповой стабилизации компового БП) - в такой схеме применить можно?

Ответ: Нет нельзя. Должно быть зеленого цвета или отечественное кольцо. У зеленых колечек проницаемость от 2000-2200.Это из результатов измерений. В качестве транса он пойдет. На крайний случай можно взять наш феррит марки 2000 или лучше. Я и на тех и на тех делал. Собственно разницы не заметил.

Дополнение. Зеленый цвет кольца - это Composite Cores
Вот пример http://www.micrometals.com/pcparts/ccore.html

Эти колечки маленькие, которые применяют для насыщающегося транса в балластах и всяких электронных трансах, имеют очень примечательные характеристики материала. Благодаря это с ними нет сквозняков через ключи вообще ключи быстро переключаются, без нагрева. 
Евгений Москатов проводил исследование данных колец и писал PDF-ку, советую почитать..

Как считается автогенераторный полумост расписано отлично тем же Москатовым. Есть от него PDF'ка со всем, что нужно. Так же там самое главное - это кольцо насыщающегося мелкого транса.

Starichok51 говорит:

в комповом БП в ДГС сердечник работает с подмагничиванием, но без насыщения.

у дросселей обычно огромная намагничивающая сила (ампер-витки). ферритовое кольцо с проницаемостью 2000 моментом влетит в насыщение и перестанет быть дросселем.
у желтых колец начальная проницаемость 75, а индукция насыщения более 1 Тесла. поэтому кольца из этого материала могут выдерживать огромные ампер-витки, которые имеются в дросселях.
и не надо смотреть параметры в разных народных справочниках. надо смотреть у производителя.
желтые кольца выпускает компания MicroMetalls, посмотреть данные можно по ссылке http://www.micrometals.com/parts_index.html
в компьютерных блоках обычно применяют кольца Т90-26 и Т106-26.
Т90 и Т106 - размеры в сотых долях дюйма, а 26 - код материала, желтое кольцо с одной белой стороной.
зеленые кольца - тоже не полностью зеленые, одна сторона может быть разных цветов для разных материалов.

По расчётам:

Для флайбека (это в случае транса с зазором) надо использовать программу PI Expert. Причем независимо от контроллера. Она тебе даст уже готовый проект. Бери TOP246YN или TOP257YN.

LiteIT (проще), ExcelentIT (больше опций) - полумосты. Flyback - обратноход.

как высчитать AL?. предположим, намотал 10 витков, получил индуктивность 10 mH…. А как дальше? Ну 10 mH не получите ))).
Например, намотали 10 витков, получилось 25 мкГн.
Считаем AL = L/w^2 = 25 мкГн / 100 = 0,25 мкГн/вит^2

Допустим необходимо получить 500 мкГн для первички: w = SQRT(L / AL) = SQRT(500 / 0.25) = 45 витков.

## Получение исходных данных для простого расчёта импульсного трансформатора.

Напряжение питания.

Если выбрать за максимальное напряжение сети 220 Вольт +10%, то:

242 * 1,41 = 341,22V (считаем амплитудное значение).

341,22 – 0,8 * 2 ≈ 340V (вычитаем падение на выпрямителе).

Индукция.

Определяем примерную величину индукции по таблице.

Пример: М2000НМ – 0,39Тл.

Частота.

Частота генерации преобразователя с самовозбуждением зависит от многих факторов, в том числе и от величины нагрузки. Если выберите 20-30 кГц, то вряд ли сильно ошибётесь.

Граничные частоты и величины индукции широко распространённых ферритов.

#### Марганец-цинковые ферриты.

| Параметр | Марка феррита |
| --- | --- |
|  | 6000НМ | 4000НМ | 3000НМ | 2000НМ | 1500НМ | 1000НМ |
| Граничная частота при tg δ ≤ 0,1, МГц | 0,005 | 0,1 | 0,2 | 0,45 | 0,6 | 1,0 |
| Магнитная индукция B при Hм = 800 А / м, Тл | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,35 | 0,35 |

#### Никель-цинкове ферриты.

| Параметр | Марка феррита |
| --- | --- |
|  | 200НН | 1000НН | 600НН | 400НН | 200НН | 100НН |
| Граничная частота при tg δ ≤ 0,1, МГц | 0,02 | 0,4 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 30 |
| Магнитная индукция B при Hм = 800 А / м, Тл | 0,25 | 0,32 | 0,31 | 0,23 | 0,17 | 0,44 |

По нижеприведённой эмпирической формуле можно рассчитать количество витков, исходя из диаметра имеющегося провода и диаметра окна сердечника.

Максимальная ошибка вычислений составляет примерно –5%+10% и зависит от плотности укладки провода.

w = π(D – 10S – 4d) / d, где:

w – число витков первичной обмотки,

π – 3,1416,

D – внутренний диаметр кольцевого магнитопровода,

S – толщина изолирующей прокладки,

d – диаметр провода с изоляцией,

/ – дробная черта.