Пайка гибких шлейфов

T-жало для пайки гибких шлейфов $3.19
Купить на Aliexpress -> http://ali.pub/3kd2j0

T-жало бывает разных размеров, я вставил ссылку на самый популярный вариант, у меня комплект из 4 шт (диаметры жал 3,6; 5; 6 мм), но пользуюсь только одним покупал года 3 назад, резиновая часть в отличном состоянии, только немного потемнела

Чтобы приклеить гибкий шлейф к плате в случае с ACF(анизотропные токопроводящие пленки) необходимо: 
Очистить остатки предыдущего соединения/скотча с помощью изопропилового спирта. 
Взять анизотропную клеящую пленку (подойдет, например, 3M Z-Axis 9703, перед применением обязательно следует убедиться, что расстояние между контактами не менее 0,4 мм, так как при меньшем размере можно получить короткое замыкание). 
Снять первый защитный слой и наклеить пленку на плату. 
Снять второй защитный слой с ACF-пленки. 
Правильно сопоставить контакты шлейфа и контакты на плате, приложить шлейф и равномерно прогреть и придавить к поверхности платы с достаточным усилием. 

Технология монтажа шлейфов с помощью токопроводящей клейкой ленты идентична процессу соединения шлейфа и платы. 

Отличия могут быть лишь в поддерживаемых материалах (например, скотч Axis 9703 не рекомендуется для монтажа на стеклянные поверхности, подойдут только пленки 5352R и 5552R от того же производителя) и минимальном рекомендуемом зазоре между контактами (так, пленка 3M Z-Axis 5552R может применяться при расстоянии между контактами менее 100 микрон).